PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE

Estado de Minas Gerais

CNPJ=18.338.848/0001-90

# MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Projeto de Calçamento em Bloco sextavado e Drenagem Pluvial.

Local:  Ruas Alberto Rodrigues de Souza, Aristides Ottoni de Almeida e Paneleiro,localizadas no Centro e Bairro Novo Cruzeiro em São João do Oriente- MG.

- INTRODUÇÃO

O presente projeto consta de Calçamento em blocos de concreto sextavado e Drenagem Pluvial, no município de São João do Oriente/MG. Serão empregados blocos de concreto com fck = 35 Mpa com dimensões: lado de hexágono 17cm; largura entre dois lados paralelos 25 cm e espessura de 8cm. A ruas a serem pavimentadas serão as: Alberto Rodrigues de Souza, Aristides Ottoni de Almeida e Paneleiro, com área a regularizar de 2.736,04 m2 e a pavimentar de 2.454,40 m2.

Dá-se preferência ao pavimento de blocos de concreto por facilitarem a execução e manutenção   de redes água, esgoto,  luz, telefone, pois nesses casos os blocos permitem maiores facilidades de remoção e reaproveitamento, sem prejuízos financeiros acentuados além de favorecer maior segurança no transito por ter de tráfego mais leve .Favorece principalmente  a absorção de águas pluviais pelo solo.

Após o nivelamento do terreno será aplicado um colchão de areia com espessura de 0,06m logo em seguida a colocação dos blocos juntamente com a montagem das sarjetas nas suas laterais, com 0,30 m de largura (fck 20Mpa) de concreto e meio-fios pré-moldados , conforme detalhes em projeto anexo.

A obra será executada por uma Empreiteira contratada através de Processo Licitatório, tendo Firma a devida experiência em obra similar, devendo ser construídas dentro de todas as Normas Técnicas, tendo um rigoroso acompanhamento da PREFEITURA MUNICIPAL através do seu DEPARTAMENTO DE OBRAS.

O Projeto não causará danos ao meio ambiente por estar longe das nascentes e dos rios. As águas pluviais serão direcionadas através de sarjetas, bocas de lobo e manilhas de concreto DN.=  400 mm e 600 mm ,desempenhando uma drenagem rápida e direcionada, além do fato do próprio tipo de calçamento ser auto-drenante.

Conforme Declarações e Plano de Trabalho ora apresentados, a Prefeitura Municipal será responsável pela FISCALIZAÇÃO DA OBRA durante a sua construção e pela manutenção da mesma após a sua execução  . O trabalho deverá ser executado dentro das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) principalmente em relação a parâmetros de acessibilidade a deficientes (Declarações em anexo).

DEMAIS DETALHES:

PLACA DE OBRA- Será executada em placa de aço e poste para sua fixação, medindo1,30x2,60=3,38 m2 .

EXEXUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,NÃO INCLUI MOBILIÁRIO (3,0X3,0) -durante 05 meses para atender a obra em geral e ferramentaria.

REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

A base deverá ser uniformemente regularizada e compactada, de modo a permitir o apoio integral de toda a pavimentação. O nivelamento será executado com uso de patrol-niveladora.

CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.

Sobre a Sub-base será aplicado uma base de areia com, esp. de 0,06m estando assim o local pronto para o assentamento de bloquetes sextavados.

Após o espalhamento da base de areia será assentado bloquetes sextavados de concreto com Fck = 35Mpa e espessura de 0,08 m. Os bloquetes são assentados manualmente e seu rejuntamento poderá ser feito com areia ou pó de pedra.

Fig. 01- imagem ilustrativa do assentamento dos bloquetes

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO , SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

As guias de concreto são pré-moldadas e compradas prontas e tem por objetivo estabilizar o passeio. Haverá rebaixamento de meio-fio, nos lugares indicados conforme projeto.

Fig. 02- imagem ilustrativa do assentamento das guias

SARJETA EM CONCRETO 20MPA 30 x 5 CM, I = 15 % = 0,021 m³/ml

A execução das sarjetas é feito no local com concreto, Fck = 15Mpa, 30 centímetros de largura e  8 centímetros de espessura, I=15%. Terá como objetivo encaminhar as águas de chuva até o destino final.

Fig. 03- imagem ilustrativa da execução da sarjeta.

DRENAGEM PLUVIAL

A Rua Alberto Rodrigues de Souza  terá 24,00 m de drenagem com tubo de 400mm e 165,00 m de drenagem com tudo de 600mm,sendo interligadas a um PV existente na Avenida Belo Horizonte. A Rua  Aristídes Ottoni de Almeida terá 24,00 m de drenagem com tubo de 400mm e 100,00 m de drenagem com tudo de 600mm .A Rua paneleiro terá 8,00 m , sendo estas redes interligadas a uma já existente na  Rua  Paneleiro  com respectivos Bocas de Lobo e PV , conforme Projeto de Drenagem em anexo. O próximo serviço a ser executado será a escavação mecânica e  terá largura igual a 1,00 metro e profundidade igual a 1,20 metros(tubo de 600 mm)e 0,80 m e profundidade igual a 1,00 m(tubo de 400 mm), dessa forma será possível a instalação dos tubos de concreto, garantindo a excelência no serviço de drenagem conforme o projeto. Será executado antes do lançamentos dos tubos uma regularização-compactação das valas, sendo aplicado um lastro de concreto com h=5 cm. Os tubos serão lançados e depois executados um reaterro compactado. Serão executadas a Boca de Lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestido com argamassa de cimento e areia (1:3), sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado  com a finalidade de absorver as águas das chuvas e encaminhar até o destino final. Os poços de visita são dispositivos implantados com a finalidade de possibilitar à ligação das bocas de lobo a rede coletora, permitir mudanças na direção, declividade, e diâmetro dos tubos empregados. Dessa forma, conforme o projeto foi realizado 06 PV  em pontos coniventes para facilitar na limpeza e inspeção da rede. Os quais serão de concreto pré-moldado, sua profundidade será igual a 1,20 metros, possuirá tampão de ferro fundido tipo médio e o revestimento da calha interna com argamassa (cimento/areia) com traço 1:4.Serão empregados tubos em concreto, com a finalidade de encaminhar as águas até seu destino final. De acordo com o projeto serão executados tubos com diâmetros diferentes, os tubos com diâmetro igual a 400mm e tubos com 600mm.

PASSEIOS

Será realizado apenas na Rua Alberto Rodrigues de Souza, por ser uma Rua Nova ,sem interferências, invasões/construção/rampas e passeios já existentes desnivelados. Terá a largura de 1,20 e altura de concretagem de 8,00 cm, devendo antes ser feita uma regularização e compactação.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Será colocada Placas de Identificação com o respectivo nome de cada Rua conforme desenho,inclusive com a marcação de faixas de Pedestres e Placa de Pare.

LIMPEZA GERAL DA OBRA

###### Compreende-se toda a limpeza das Ruas, sendo feita após o término do calçamento, utilizando  agua de forma cadenciada para não danificar o piso pronto.

São João do Oriente,20 de Janeiro de 2020

PAULO CÉSAR CHAGAS DE LAIA

ENGENHEIRO CIVIL-CREA 67411/D/MG